(一) 500KV交联电缆

一、名称

额定电压290/500KV铜芯、交联聚乙烯绝缘皱纹铝包防水层聚氯乙烯（或聚乙烯）护套电力电缆

二、型号规格

型号：YJLW02（或YJLW03） 规格：1*800mm2～1*3000mm2

三、适用范围

主要适用于大型水电站、变电所等大容量设施的引出线。

四、结构图

1、导电线芯（800mm2紧压圆形，800mm2以上为分割结构）

2、导体屏蔽层

3、交联聚乙烯绝缘层

4、绝缘屏蔽层

5、纵向阻水缓冲层

6、皱纹铝护套

7、聚乙烯护层及半导电涂层

五、500kV电缆已通过武高检测

(二) 矿用控制电缆

一、产品名称：煤矿用控制电缆

二、产品型号：MKVV、MKVV32、MKVV22、MKVVR、MKVVRP

三、产品执行标准：MT818-1999

四、用途：本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

五、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

六、产品说明：

型号 　　                           名  称

MKVV　　 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVP　　煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVVP2 　煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVV22　 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

MKVV32　 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

MKVVR　　煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVRP　 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

(三) 35KV 及以下塑料绝缘阻燃电力电缆 (四) 64/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

(五) 煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆

(六) 6-35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆